# Nitroplus

| SISTEMA DE IMPRESIÓN | FLEXOGRAFIA Y ROTOGRABADO |
| --- | --- |
| SUSTRATOS | Apta para impresión de frente de PEBD y BOPP. PARA ETIQUETAS DE GASEOSAS Y AGUAS MINERALES. |
| SOLVENTES ADITIVOS | No son agresivos para los clisés de fotopolímero No contiene aditivos Alquil Titanos.- |
| COLORES | Colores de línea según catálogo, colores especiales – colores pantone – línea 60 para impresión de policromías. |
| SOLIDEZ A LA LUZ | Los pigmentos utilizados tienen una buena solidez a la luz, pero cuando las exigencias sean de exposición directa y prolongada a la misma, consulte a nuestro Departamento de Asistencia Técnica. En la obtención de medios tonos por mezcla con blanco (colores pastel), la resistencia a la luz se reduce proporcionalmente a la cantidad en el color obtenido. |
| DILUCIÓN | La dilución se efectúa con diluyentes NITRO PLUS rápido, normal y lento, para llevar la tinta a la viscosidad y secado correspondientes de acuerdo al modelo, la velocidad de la máquina, temperatura y humedad ambiente y tipo de impresión. Durante la impresión se recomienda usra diluyente de mantenimiento Nitro Plus Para reducir la intensidad de color sin alterar las propiedades de la tinta, recomendamos utilizar el barniz reductor NITRO PLUS. |
| RETENCIÓN DE SOLVENTES | Muy baja retención de solventes en el impreso final (en condiciones normales de aplicación y secado). |
| VISCOSIDAD CONTENIDO DE SÓLIDOS | Esta línea de tinta se corresponde a la tecnología de altos sólidos y baja viscosidad, que asegura una correcta densidad de color aún con el uso de cilindros anilox de altas lineaturas. |
| MOLIENDA | Excelente molienda |
| PIGMENTOS | Pigmentos orgánicos libres de metales pesados (según normas Europeas y de USA). Pigmentos inorgánicos con contenido de metales pesados. |
| REDISOLUCIÓN | Excelente redisolución en el sistema de aplicación (sistema convencional o con racla). |
| RESISTENCIAS | Agua Natural OK Azucar OK Arroz OK Grasa Bovina OK En caso de que nuestros clientes necesiten comprobar la resistencia a otros materiales, solicitarla para su posterior análisis en nuestros Laboratorios. *Los ensayos de resistencias se realizaron en nuestro Laboratorio de Investigación con nuestros materiales, sugerimos verificar los en vuestros sustratos y en las condiciones de uso final del envase. |
| LÍNEA MAS DESARROLLO SUSTENTABLE | Existen colores que contienen pigmentos (inorgánicos) con metales pesados y otros que no los contienen. Para solicitar y diferenciar un contratipo de estos colores sin metales pesados, al numero de código de color de los colores anteriores se DEBE SOLICITAR el prefijo MAS (por ejemplo, al color rojo 1306 sin metales pesados, se deberá solicitar como ROJO 1306 MAS (+) . En el caso de solicitar colores especiales fuera de catalogo, indicar si deben formularse sin metales pesados. Importante: los colores con metales pesados son “cubritivos”, y los MAS son transparentes, por ello al comparar un color con metales pesados y el contratipo MAS, debe hacerse sobre fondo blanco o un sustrato no transparente. |
| ENVASES | LATAS (20 LITROS) TAMBORES (200 LITROS) MINI CONTENEDORES (1000 LITROS) |