# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES APROBADOS

Av.G. J. Manuel de Rosas 2969 – Jose Leon Suarez- cp 1655- 011 4722 0248 – servicolores@hotmail.com

LABORATORIO de CONTROL de CALIDAD

ESPECIFICACIÓN  TÉCNICA

PRODUCTO :    Diluyente POLIAMIDA NORMAL/LENTO  FECHA 06/3/2018

CODIGO       :    / SPOL  NOR    	REVISION:  	00

1. Identificación de la Sustancia / Preparado y Compañía

| NOMBRE COMERCIAL: SPOL - STEXTIL | TINTAS LÍQUIDAS POLIAMIDA |
| --- | --- |
| USO: | Tintas Flexográficas o Huecograbado para uso en envases flexibles. |
| COMPOSICIÓN QUÍMICA: | Mezcla de resina POLIAMIDA , solubilidad en ALCOHOLES y IPA , coloreada con pigmentos orgánicos o inorgánicos, los cuales se incorporan por molienda a través de equipos como ser molinos de arenas o bolas. |
| PRODUCTOR: | SERVICOLORES SRL |
| TELEFONO DE EMERGENCIA: | En horario de oficina: Tel./Fax: (0054-11) 4722-0248 Preguntar por Ing. Fiori Eduardo |
| U.N.NRO: 1210 | Liquído Clase 3 Inflamable |
| FICHA DE INTERVENCION | 35 |
| CLASE | 3 |

2. Composición / Información de Ingredientes

| COMPONENTES | Resina Poliamida , grado soluble en Solventes. Alcohol Isopropílico. Alcohol Etílico. Npropanol. Solvente Industrial Ceras de Polietileno/ Aditivos deslizantes |
| --- | --- |

3. Identificación de Riesgos de la Preparación

| RESINA POLIAMÍDICA: | Clase 4.1 – Sólido inflamable |
| --- | --- |
| DE LA MEZCLA DE SOLVENTES. | Categoría de inflamabilidad (OSHA): IB. Punto de inflamación (Copa cerrada): - 4°C |
| LIMITE DE EXPOSICIÓN MÁXIMA DE SOLVENTES UTILIZADOS EN EL {AMBITO DE TRABAJO: | Acetato de Etilo Alcohol Etílico Alcohol Isopropílico N Butanol | 1400 mg/m3 o 400 ppm 1000 mg/m3 o 1880 ppm 980 mg/m3 o 400 ppm 60 ppm |
|  | (Fuente: Guide to occupational exposure values 1991 / American Conference Industrial Hygienist). |

4. Primeros Auxilios.

| INHALACIÓN: | Llevar al aire libre. Si no respira, dar respiración artificial. Mantener en reposo. Llamar a un médico. |
| --- | --- |
| CONTACTO CON LA PIEL: | Lavar en forma abundante con agua hasta que ceda la irritación. Llamar a un médico. |
| CONTACTO CON LOS OJOS: | Lavar en forma abundante con agua hasta que ceda la irritación. Llamar a un médico. |
| INGESTTÓN: | Sensación de quemadura. No inducir al vómito. Tomar abundante agua. Llamar a un médico. |

5. Protección contra incendio.

| MEDIO DE EXTINCIÓN RECOMENDADOS: | Anhídrido Carbónico (CO2), polvo químico seco triclase, espuma química (para alcoholes). Se puede usar llovizna de agua aplicada con boquilla para espuma para enfriar las superficies expuestas y prote-ger al personal. La combustión puede producir vapores nocivos. Usar equipo de protección incluyendo equipo de respiración con aire propio. |
| --- | --- |

6. Procedimiento en Caso de Derrame y pérdidas.

| PROCEDIMIENTO: | Cierre todas las fuentes de ignición. Mantenga a todas las personas alejadas. Recupere el material derramado añadiendo material absorbente al área de derrame. Evitar aspirar los vapores. Ventile las áreas cerradas. Evite contaminar corrientes de agua. El material absorbente debe descartarse por incineración o relleno sanitario, usar de origen vegetal o mineral. |
| --- | --- |

7. Precaución para Manipulación y Almacenamiento.

| MANIPULACIÓN: | Tome las precauciones normales de seguridad e higiene para manipular productos líquidos inflamables. Evite acercarse a fuentes de ignición. Utilice anteojos de protección. Evite el contacto con piel y aspirar vapores. Retire inmediatamente las ropas contamina-das, lávelas y séquelas antes de volver a usarlas. Todo equipo para manipulación deberá estar conectado a tierra. Se requiere ventilación adecuada. |
| --- | --- |
| ALMACENAMIENTO: | No almacenar cerca de llamas abiertas, calor chispas u otra posible fuente de ignición. Utilizar lugares abiertos y ventilados. Tapar correctamente los envases abiertos. |

8. Control de Exposición / Protección Individual.

| MEDIDAS DE INGENIERÍA: | Asegure una buena ventilación en el {ambito de trabajo. Elimine o asegure posibles fuentes de igni-ción. Tome precauciones normales de seguridad para trabajar con productos inflamables. Prohibir fumar, evitar luces abiertas y controlar la posibilidad de electricidad estática con adecuadas puestas a tierra en el manipuleo con solventes. |
| --- | --- |
| PROTECCIÓN INDIVIDUAL: | Utilizar antiparras contra salpicaduras químicas. |

9. Propiedades Físicas y Químicas.

| APARIENCIA: | Líquido |
| --- | --- |
| TEMPERATURA ALMACENAM. | Mantener en ambiente con temp superior a 10ºC |
| COLOR: | SEGÚN PIGMENTO SEA INORG./ORGANICO |
| OLOR: | Típico de los solventes utilizados |
| CONTENIDO DE SÓLIDOS: | 35-48 + 2% Varía según pigmento Orgánico o Inorgánico |
| VISCOSIDAD: | Menor a 100 SEG COPA FORD 4 a 25 °C |
| CATEGORÍA DE INFLAMABILIDAD (COPA CERRADA): | - 4°C |
| TEMPERATURA DE AUTO IGNICIÓN: | 326°C |
| LIMITES DE INLAMABILIDAD (VOL %): | Superior11 – Inferior 2,2 |
| SOLUBILIDAD EN AGUA: | Insoluble |

Palabra de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H305 Nocivo en caso de ingestión

y penetración en las vías respiratorias.

H315 Provoca irritación cutánea

H319 Provoca irritación ocular grave.

H335 Puede irritar las vías espiratorias

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo

H401 Tóxico para los organismos acuáticos

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Almacenamiento

P40 3 + P233 Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Eliminación

P501 Eliminar el contenido / recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

10. Información sobre Reactividad.

| ESTABILIDAD: | Estable |
| --- | --- |
| PELIGRO DE POLIMERIZACIÓN: | No ocurre |
| PRODUCTO DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA: | En caso de fuego: Humo, Monóxido de Carbono, y autoignición de la tinta seca cerca de fuentes calóricas. |
|  | El material es estable en condiciones normales de almacenamiento y manipuleo (Ver sección 7). |

11. Información Toxicológica

| EFECTOS DE SOBRE EXPOSICIÓN: |
| --- |
| INHALACIÓN: | Irritación severa del tracto respiratorio. Dificultades respiratorias. Depresión del sistema nervioso. Inconsciencia. |
| PIEL: | Dermatitis severa |
| OJOS: | Irritación severa |
| INGESTIÓN: | Sensación de quemadura. Ingerido en cantidades importantes, puede ser letal. |
| CARCINOGENO: | No se conoce |

12. Ecología.

El material tiene solventes orgánicos volátiles que en el momento de secado del Producto van a la atmósfera salvo que se cuente con equipos de recuperación o incineración de los mismos. Siendo que es un producto pigmentado y resinado , su reciclado debe realizarse en un relleno sanitario autorizado .

13. Eliminación de Desperdicios.

Consulte con un experto sobre cómo eliminar los desperdicios de material. Asegúrese de cumplir con las disposiciones locales para eliminar desechos. Relleno Sanitario, Incineración o Disposición Final.

14. Transporte

Cumplimentar las normas regulatorias para el transporte de materiales líquidos inflamables. Deberá ser transporte habilitado para cargas peligrosas.

La información, que se proporciona, se refiere únicamente a la sustancia descripta y puede no ser válida cuando dicha sustancia se usa en combinación con otra en algún proceso no especificado. Esta información es, a nuestro leal saber y entender, exacta y fidedigna a la fecha de publicación de la misma y se brinda de buena fe, pero sin asumir responsabilidad por la misma. Es responsabilidad del usuario asegurarse que la misma es adecuada y completa para su uso particular.

Confeccionado por : Lab. Sabrina Mallo 	Aprobado por : Ing. Fiori Eduardo